LD-EV 双曲面玻璃钢化机组（前挡）

应用领域：汽车前挡风玻璃钢化生产

加热方式：上下强制对流加热方式

适用玻璃：在线Low-E玻璃、超白玻璃、丝印玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等

产品介绍：

采用最新的真空热模成型技术，适用于汽车前挡玻璃的批量生产；

可选配全方位、灵活强大的智能操控解决方案， 在领先技术的基础上， 轻松生产高品质钢化玻璃， 实现精益生产管理。

性能特点：

- 伺服传动——成型段全面采用伺服传动，运动精度提高；

- 模具加热—— 补偿超薄玻璃的热量损失，有益于超薄玻璃的钢化；

- 真空吸附—— 利用真空将玻璃完全吸附于模具之上， 精确成型；

- 成型风栅——按玻璃形状定制成型风栅，保证钢化应力的均匀性；

- 气浮卸片—— 避免玻璃损伤，玻璃表面质量提高；

- 双模具小车—— 缩短单片加工时间，有利于产量提高；

- 辊道中心高度小—— 成型辊道运行更平稳。

- 技术参数：

| LD-EV 双曲面玻璃钢化机组（前挡） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 最大尺寸(mm) | 最小尺寸(mm) | 厚度范围(mm) | 最大拱高 | 生产能力 | 装机容量（KVA） |
| E1610/3V | ARC1600XARC1000 | ARC400XARC500 | 2-2.5热弯/2-3半钢/3.2-6全钢 | 120 | 68-72 | 1500 |
| E1610L14V | ARC1600XARC1000 | ARC400XARC500 | 2-2.5热弯/2-3半钢/3.2-6全钢 | 120 | 140-150 | 2200 |

注：产量为加工最薄玻璃时的产量，实际产量根据玻璃品种及工艺要求有所不同。

- 生产案例：

| 公司名称 | 江苏华尚汽车玻璃工业有限公司 |
| --- | --- |
| 公司地址 | 江苏省大丰市 |
| 公司简介 | 江苏华尚汽车玻璃工业有限公司属于盐城市重大项目，专业生产各种汽车玻璃。该公司拥有多条代表国际先进水平的高档汽车玻璃生产线，主要从事高性能隔音、隔热等高档汽车用系列玻璃的研发、制造和销售。 |
| 设备类型 | LD-E1610 |
| 主营产品 | 各类高档轿车、客车、卡车和旅行车等车用前挡夹层玻璃、边窗钢化玻璃等 |

- 网址：http://www.landglass.com/Products/AutoGlass/LD-EV1.html