全新升级金钢TM系列钢化设备

十三大创新技术、近百项革新创造， 已成为智能钢化设备一代传奇及标杆的金钢系列钢化设备全新升级，为建筑家俬、汽车、家电、太阳能等产业提供平弯钢化玻璃系统解决方案，实现极致钢化品质终极需求！

应用领域：建筑家俬、汽车、家电、太阳能等产业

加热方式：飓风强制对流加热方式

适用玻璃：在线、离线Low-E (E≥0.01) 玻璃、超白玻璃、丝网印刷玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等。

全新升级金钢系列设备的产品品质与国标对比：

|  | 金钢II系列产品品质 | 国家标准 |
| --- | --- | --- |
| 边部波纹度 | 0.06mm/300mm （在正常生产状态下，以5mm Low-E为例） | 平面钢化玻璃的弯曲度， 波形时应不超过0.2/100 |
| 风斑 | 自然光下，6mm玻璃8块白玻叠加， 风斑肉眼不可见 | 暂无规定 |
| 平整度 | 弓形度：1/1000 | 平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应不超过3/1000 |
| 影像变形 | 30米距离， 不易观察到影像变形 | 暂无规定 |
| 应力水平 | 差值≤±6Mpa/m² | 暂无规定 |

- 注：更高技术指标要求，可与销售经理联系定制

全新金钢系列设备技术参数：

| 金钢Ⅱ系列平钢化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 最大装载尺寸 | 最小装载尺寸 | 厚度范围 | 加热时间((秒/mm) |  | 生产能力（炉/小时） |  | 装机容量（KVA） |
|  |  |  |  | 白玻 | Low-E | 白玻 | Low-E |  |
| A2436 | 2440X3600 | 150X350 | 4-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 800 |
| A2442 | 2440X4200 | 150X350 | 4-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 1000 |
| A2450 | 2440X5000 | 150X350 | 4-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 1000 |
| A2460 | 2440X6000 | 150X350 | 4-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 1250 |
| A2850 | 2800X5000 | 200X400 | 4-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 1250 |
| A3050 | 3000X5000 | 300X500 | 5-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 1250 |
| A3080 | 3000X8000 | 300X500 | 5-19 | 28-32 | 38-42 | 18-22 | 15-20 | 2000 |

注：生产能力分别指5mm的白玻和5mm三银（ E≤0.02）软镀膜Low-E玻璃，在65%装载时每小时生产炉数，实际产量随玻璃品种、大小和装载情况而变化。 其他型号限于篇幅并未在此罗列。